| Приложение 4 к рабочей программе дисциплины |  |
| --- | --- |
| Технология производства из композитов |  |
| Фонд оценочных средств |  |
| Направление/ специальность подготовки | 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика |
| Специализация/ профиль/ программа подготовки | Проектирование и оценка эффективности ракетно-космических систем |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | Очная |
| Факультет | А Ракетно-космической техники |
| Выпускающая кафедра | А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ |
| Кафедра-разработчик | А2 «Технология конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники» |
| Год приема | 2023 |

ФОС по дисциплине «Технология производства из композитов»

Компетенции профессионально-специализированные:

ПСК-1.05 - способен вести поиск и внедрение перспективных технических решений и технологий при проектировании ракет и космических аппаратов.

| Номер задания | Содержание вопроса | Компетенция | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие два технологических метода применяют для получения трубчатых элементов из КМ с максимальными механическими характеристиками? А. Метод свертывания Б. Центробежного формования В. Метод пултрузии Г. Метод инфузии Д. Метод намотки Е. Метод контактного формования с эластичной пленкой | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какие технологические методы применяются для получения хаотичноармированных КМ с дисперсными волокнами? А. Метод намотки Б. Метод ручной выкладки В. Метод пултрузии Г. Метод центробежного формования Д. Метод инфузии Е. Метод прессования Ж. Метод литья под давлением | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для получения баллонов типа «кокон» применяются? А. Спиральная намотка Б. Продольно-поперечная намотки В. Косослойная продольно-поперечная намотка Г. Планетарная намотка | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для получения баллонов типа «кокон» применяются следующие типы оправок? А. Металлические разборные Б. Металлические по геометрии изделия. В. Соляные Г. Песчаные Д. Гипсовые Е. Металлические из эвтектических сплавов | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Углерод-углеродные КМ получают следующими методами А. Твердофазным Б. Жидкофазным В. Газофазным Г. Комбинированным (твердофазным +жидкофазным) Д. Комбинированным (твердофазным +газофазным) Е. Комбинированным (жидкофазным+газофазным) | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Высокотемпературная обработка УУКМ нужна для А. уплотнения матрицы Б. вскрытия пор В. повышения конечной прочности Г. Повышения модуля Юнга | ПСК-1.05 | 2 |
|  | При жидкофазном методе получения УУКМ наибольшее применение нашли А. Фенолформальдегидные смолы Б. Термопластичные пеки В. Полиимидные смолы Г. Эпоксидные смолы Д. Полиэфирные смолы | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для повышения плотности УУКМ применяются А. термобарические процессы Б. циклические процессы «пропитка-отверждение пиролиз» В. комбинированные процессы Г. горячее прессование | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Скорость осаждения пироуглерода при газофазной инфильтрации зависит от А. температуры газовой среды Б. концентрации прекурсора В. наличия транспортного газа Г. перепада давления между стенками изделия | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Керамоматричные КМ могут быть получены методами А. жидкофазным Б. твердофазным В. газофазным Г. Комбинированным (твердофазным +жидкофазным) Д. Комбинированным (твердофазным +газофазным) Е. Комбинированным (жидкофазным+газофазным) Ж. золь-гель методом | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какой технологический метод получения изделий из КМ требует наибольшей квалификации рабочего? А. Метод намотки Б. Метод пултрузии В. Метод контактного формования Г. Метод прессования | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для получения баллонов типа «шар» применяются? А. Спиральная намотка Б. Продольно-поперечная намотки В. Косослойная продольно-поперечная намотка Г. Планетарная намотка Д. Зонная намотка | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Газофазная инфильтрация пористого полуфабриката для получения УУКМ проводится по технологии А. CVI Б. CVD В. PIP Г. LSI | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Существует следующее количество методов получения КМК по жидкофазной технологии А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Самые низкие прочностные характеристики имеют КМК, полученные по технологии А. CVI Б. PIP В. LSI Г. CVI+PIP Д. CVI+LSI | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Что такое «сухой» способ намотки? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Что такое «мокрый» способ намотки? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Из каких функциональных зон состоит формующая фильера для формования структурных элементов их термопластичных КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какие структурные факторы влияют на физико-механические характеристики КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какие технологические факторы метода намотки влияют на физико-механические характеристики получаемых КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для УУКМ с температурами их эксплуатации более 1500 0С используют следующие жаростойкие покрытия А. боридо-металлические Б. стеклосилицидные на основе дисилицида молибдена и боросиликатного стекла В. карбидокремниевые Г. боридокарбидные | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для получения керамоматричных КМ с SiC-матрицей используют А. углеродные волокна Б. молибденовые волокна В. карбидокремниевые волокна Г. сапфировые волокна | ПСК-1.05 | 2 |
|  | SiC-матрица для КМК, получаемого по технологии PIP, может получена на основе пиролиза следующих предкерамических полимерных прекурсоров А. полиметилсилана Б. поликарбосилана В. полигидросилазана Г. полиметилсилоксана | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Для повышения плотности керамоматричных КМ применяются А. термобарические процессы Б. циклические процессы «пропитка-отверждение пиролиз» В. комбинированные процессы Г. горячее прессование | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Скорость осаждения керамической фазы при газофазной инфильтрации керамоматричных КМ зависит от А. температуры газовой среды Б. концентрации прекурсора В. наличия транспортного газа Г. перепада давления между стенками изделия | ПСК-1.05 | 2 |
|  | На качество пропитки армирующего наполнителя влияют А. вязкость связующего Б. температура связующего В. массовая доля отвердителя Г. массовая доля пластификатора | ПСК-1.05 | 2 |
|  | К контактному методу формования относят А. формование послойной укладкой Б. напылением В. пултрузией Г. горячим прессованием | ПСК-1.05 | 2 |
|  | К методу формования эластичной пленкой относят А. автоклавное формование Б. центробежное формование В. пултрузию Г. вакуумное формование | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Выберите два основных способа горячего прессования pеактопластов А. Компрессионное Б. Литьевое Г. Вакуумное Д. Инжекционное | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какие существуют схемы намотки? А. продольно-поперечная Б. спиральная В. возвратно-поступательная Г. косослойная продольно-поперечная Д. пултрузионная | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Самые низкие прочностные характеристики имеют КМК, полученные по технологии А. CVI Б. PIP В. LSI Г. CVI+PIP Д. CVI+LSI | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Самые низкую пористость имеют КМК, полученные по технологии А. CVI Б. PIP В. LSI Г. CVI+PIP Д. CVI+PIP CVI+LSI | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Наибольшее контактное давление формование происходит при А.кольцевой намотке Б. спиральной намотке В. орбитальной намотке Г. спирально-кольцевой намотке | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Технологическое натяжение в пpоцессе намотки способствует (уберите лишнее) А. уменьшению искpивления волокон Б. уменьшению отклонения от заданного направления аpмиpования В. уменьшению pазнодлинности волокон аpмиpующего наполнителя Г. релаксации напряжений | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Наибольшую прочность при сжатии имеют А. гипсовые оправки Б. песчаные оправки В. соляные оправки Г. алебастровые оправки | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Что такое открытый способ формования изделий из КМ? К ним относятся … | ПСК-1.05 | 2 |
|  | В чем состоит особенность контактного метода формования изделий из КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | В чем заключается суть метода литья под давлением pеактопластов? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | В чем заключается суть термокомпрессионного метода формования изделий из КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | В чем заключается суть пултрузионного метода формования изделий из реактопластичных КМ? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Какие средства включает в себя космическая техника? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое ракета-носитель? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое ступень ракеты? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое ракетный блок и из каких частей он состоит? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Из чего состоит головной блок ракеты-носителя? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое космический аппарат? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое активная масса ракеты? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое пассивная масса ракеты? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое полезная нагрузка ракеты? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | Что такое массовая эффективность ракеты? | ПСК-1.05 | 5 |
|  | При классификации по выводимой на орбиту массе полезной нагрузки ракеты-носители разделяют на классы. Выберите классы ракет-носителей (несколько правильных ответов): Легкий Средний Тяжёлый Сверхтяжелый Малый Пилотируемый Беспилотный | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Размерность удельной тяги двигателя ракеты-носителя? (один правильный ответ) Секунда Килограмм Ньютон Паскаль Атмосфера Ампер Ватт Джоуль | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какие типы систем подачи топлива применяют в жидкостных ракетных двигателях? (несколько правильных ответов) Вытеснительная Насосная Самотеком С рециркуляцией компонентов топлива Циклическая Импульсная Повышающая Понижающая | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какое однокомпонентное топливо применяют в двигательных установках ракет-носителей? (один правильный ответ) Перекись водорода Жидкий кислород Жидкий азот Жидкий водород Азотный тетраоксид Керосин Бензин Спирт | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какие компоненты топлива являются креогенными? (несколько правильных ответов) Жидкий кислород Жидкий водород Спирт Несимметричный диметилгидразин Тетраоксид азота Бензин Керосин Перекись водорода | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какую форму может иметь заряд твердого топлива? (несколько правильных ответов) Торцевой Щелевой Зонтичный Трубчатый "Звезда" Спиральный Угловой Винтовой | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какой газ используют в ядерных ракетных двигателях? (один правильный ответ) Водород Азот Кислород Аммиак Воздух Углекислый газ Аргон Ксенон | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Причина, по которой нитроцеллюлозные топлива не применяют на маршевых РДТТ ракет-носителей? (один правильный ответ) Устойчиво горит при высоком давлении Устойчиво горит при низком давлении Воспламеняется при высокой температуре Требуется катализатор для начала горения Низкая прочность твердотопливного заряда Малая долговечность твердотопливного заряда Высокая токсичность топлива Высокая дефектность твердотопливного заряда | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какой окислитель применяют в смесевых твердых топливах? (несколько правильных ответов) соль азотной кислоты соль хлорной кислоты жидкий кислород соль натриевой кислоты пермангонат калия тетраоксид азота соль плавиковой кислоты | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какие компоненты вводят для повышения удельного импульса смесевого твердого топлива (несколько правильных ответов) порошок алюминия порошок бериллия порошок железа порошок кальция дисперсный тростит порошок никеля порошок меди | ПСК-1.05 | 3 |